## Slide 1
模内热切设计实例
烟台海得力克模具自动化有限公司

## Slide 2
控制盒模内切浇口(方案1 搭接) 模号QJ-13586
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 8 | 1.7 | 1.5 | 24 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 13.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 16 | 
模内切A浇口
SEC:A-A
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
A
模内切A浇口
切刀端面尺寸：2.5*8
产品
切刀
A
A
8mm

## Slide 3
A
模内切A浇口
控制盒模内切浇口(方案2 潜伏) 模号QJ-13586
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 8 | 1 | 3 | 24 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 8 | 二次进浇截面积（mm²） | 8 | 
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：1*8
切刀
产品
离产品表面1mm
SEC:A-A
A
A
8mm

## Slide 4
A
模内切A浇口
控制盒模内切浇口(方案3 潜伏) 模号QJ-13586
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 7 | 1.8 | 3 | 30 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 12.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 16 | 
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：2*8
切刀
产品
离产品表面1mm
SEC:A-A
A
A
7mm

## Slide 5
A
模内切A浇口
控制盒模内切浇口(方案4 牛角) 模号QJ-13586
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 7 | 1.8 | 3 | 48 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 12.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 16 | 
模内切A浇口
切刀厚2.0mm
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：2*8
切刀
产品
离产品表面1mm
7mm

## Slide 6
A
模内切A浇口
控制盒239A模内切浇口(方案1 搭接) 模号QJ-13581
模内切A浇口
8mm
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀
产品
切刀尺寸：2*8
产品
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 8 | 2 | 1.5 | 24 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 12 | 二次进浇截面积（mm²） | 16 | 

## Slide 7
7mm
A
模内切A浇口
控制盒模内切浇口 (方案2 潜伏) 模号QJ-13581
模内切A浇口
切刀尺寸：1*8
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀
产品
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 7 | 1 | 3 | 21 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 12.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 32 | 
产品

## Slide 8
控制盒模内切浇口(方案3 牛角) 模号QJ-13581
模内切A浇口
模内切A浇口
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 7 | 1.8 | 3 | 24 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 12.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 8 | 
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：2*10
切刀
产品
A
切刀
产品
7mm

## Slide 9
5mm
拉手座模内切搭接浇口(方案一) 模号HC130104
切浇口之前
切刀位置
切刀
二次进浇截面
切刀厚1.2mm
切浇口之后
切刀位置
切刀
产品
产品
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 5 | 1.2 | 1 | 5 | 1x2
 | 进浇截面积（mm²） | 5 | 二次进浇截面积（mm²） | 5 | 
红色区域为排挤量
A
模内切浇口
切刀尺寸：1.2*5
一次进浇截面

## Slide 10
A
模内切浇口
切刀尺寸：1*5
切浇口之前
切刀位置
切刀
二次进浇截面
切刀厚1mm
切浇口之后
切刀位置
切刀
产品
产品
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 5 | 1 | 3 | 15 | 1x2
 | 一次进浇截面积（mm²） | 4.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 5 | 
红色区域为排挤量
一次进浇截面
拉手座模内切潜伏浇口(方案二) 模号HC130104
5mm

## Slide 11
拉手座模内切潜伏浇口(方案三) 模号HC130104
A
模内切浇口
切刀尺寸：2*5
切浇口之前
切刀位置
切刀
二次进浇截面
切刀厚2mm
切浇口之后
切刀位置
切刀
产品
产品
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 5 | 2 | 3 | 30 | 1x2
 | 一次进浇截面积（mm²） | 4.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 10 | 
红色区域为排挤量
一次进浇截面
5mm

## Slide 12
拉手座模内切牛角浇口(方案四) 模号HC130104
A
模内切浇口
切刀尺寸：2*5
切浇口之前
切刀位置
切刀
二次进浇截面
切刀厚2mm
切浇口之后
切刀位置
切刀
产品
产品
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 5 | 2 | 3 | 30 | 1x2
 | 一次进浇截面积（mm²） | 4.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 10 | 
红色区域为排挤量
一次进浇截面
5mm

## Slide 13
门封模内切浇口 模号QJ-13624
D
A
B
C
E
A
B
模内切A浇口
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 面积（mm²） | 体积（mm³） | 数量
A | 16 | 1.0 | 1.0 | 16 | 16 | 1
B,C,D,E | 10 | 1.0 | 1.0 | 10 | 10 | 4
模内切B,C,D,E浇口
模内切A,B,C,D E浇口截面图
16mm
10mm

## Slide 14
门封模内切浇口 模号QJ-13622
D
A
B
C
A
B
模内切A浇口
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 面积（mm²） | 体积（mm³） | 数量
A | 16 | 1.0 | 1.0 | 10 | 10 | 1
B,C,D | 10 | 1.0 | 1.0 | 16 | 16 | 3
模内切B,C,D浇口
模内切A浇口
模内切B,C,D浇口
模内切A,B,C,D浇口截面图
16mm
10mm

## Slide 15
模内切A浇口
门面模内切搭接浇口(方案一) 模号MH-2013160
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 10 | 1.5 | 1 | 15 | 4
 | 一次进浇截面积（mm²） | 15 | 二次进浇截面积（mm²） | 15 | 
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：1.7*10
切刀
产品
A
A
A
A
切刀
产品
10mm

## Slide 16
模内切A浇口
门面模内切牛角浇口(方案二) 模号MH-2013160
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 9 | 1.8 | 3 | 60 | 4
 | 一次进浇截面积（mm²） | 16.2 | 二次进浇截面积（mm²） | 20 | 
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：2*10
切刀
产品
A
A
A
A
切刀
产品
9mm

## Slide 17
A
模内切A浇口
控制盒模内切潜伏浇口(方案一) 模号MH2013161
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 10 | 1.7 | 1 | 17 | 2
 | 一次进浇截面积（mm²） | 10 | 二次进浇截面积（mm²） | 17 | 
模内切A浇口
切刀厚1.7mm
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：1.7*10
切刀
产品
A
切刀
10mm

## Slide 18
切刀厚1.7mm
产品
切刀
控制盒模内切牛角浇口(方案二) 模号MH2013161
A
模内切A浇口
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 7 | 1.8 | 3 | 40.8 | 2
 | 一次进浇截面积（mm²） | 12.6 | 二次进浇截面积（mm²） | 13.6 | 
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
切刀尺寸：1.7*8
切刀
产品
A
7mm

## Slide 19
10mm
A
控制盒模内切浇口(方案一 搭接) 模号QJ-13536
模内切A浇口
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 10 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 8 | 二次进浇截面积（mm²） | 8 | 
切刀端面尺寸：0.9*10
产品
切刀

## Slide 20
8.9mm
A
控制盒模内切浇口(方案二 潜伏) 模号QJ-13536
模内切A浇口
模内切A浇口
切浇口之前切刀位置
切浇口之后切刀位置
产品
产品
切刀
切刀
红色区域为排挤量
二次进浇截面
一次进浇截面
浇口 | 长（mm） | 宽（mm） | 切刀顶出高度（mm） | 排挤量体积（mm³） | 数量
A | 10 | 1.5 | 2.5 | 22.5 | 1
 | 一次进浇截面积（mm²） | 15 | 二次进浇截面积（mm²） | 9 | 
切刀端面尺寸：0.9*10

## Slide 21
模内时序控制自动化应用
烟台海得力克模具自动化有限公司
Thanks!